2022年聚乙烯（PE）管材产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东泰邦节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东泰邦节水灌溉设备有限公司 | 20220315/- | Φ32×2.2mm-0.4MPa | / | 不合格 | 氧化诱导时间(190℃)（min）；密度(g/cm^3^) | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东润星节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东润星节水灌溉有限公司 | 20220830/- | 20×1.3-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 20220814/- | Φ25×1.8mm MPa0.4 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市健源节水设备有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市健源节水设备有限公司 | 20211027/- | Φ16×0.9mm 0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 20220901/- | Φ50×3.0mm MPa0.4 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 20220528/- | Φ40 壁厚2.6mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市开源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 济南市开源节水灌溉设备有限公司 | 20220914/- | Φ25×1.7mm 0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市开源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 济南市开源节水灌溉设备有限公司 | 20220825/- | Φ40×2.4mm 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 20220322/- | Φ32×1.8mm 0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 20220115/- | Φ25×1.6mm 0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东丰源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东丰源节水灌溉设备有限公司 | 20220820/- | Φ25×1.4mm 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 20220811/- | Φ40×2.0mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东丰源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东丰源节水灌溉设备有限公司 | 20220820/- | Φ20×1.2mm 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 20220825/- | Φ25×1.6mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 20220511/- | Φ50 壁厚3.0mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 莱芜区 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 20220707/- | Φ20×1.5mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 莱芜区 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 20220820/- | Φ16×1.2mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 20220812/- | Φ25×1.8mm 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 20220812/- | Φ20×1.5mm 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 20220907/- | Φ25×1.8-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 20220825/- | Φ20×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东银塑管业有限公司 | 莱芜区 | 山东银塑管业有限公司 | 20220710/- | Φ32×2.0mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东银塑管业有限公司 | 莱芜区 | 山东银塑管业有限公司 | 20220816/- | Φ25×2.0mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 20220512/- | Φ32×1.8mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 莱芜区 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 20220824/- | Φ25×1.5mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 20220820/- | Φ32×1.7mm 0.3MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 莱芜区 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 20220718/- | Φ50×2.6mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 20220824/- | Φ50×3.0mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 20220820/- | Φ16×0.8mm 0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东润华节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东润华节水灌溉科技有限公司 | 20220920/- | Φ16×1.0mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东润华节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东润华节水灌溉科技有限公司 | 20220920/- | Φ25×1.7mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜沃野千里节水设备有限公司 | 莱芜区 | 莱芜沃野千里节水设备有限公司 | 20220408/- | Φ25×1.7mm 0.32MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜沃野千里节水设备有限公司 | 莱芜区 | 莱芜沃野千里节水设备有限公司 | 20220813/- | Φ32×2.0mm 0.32MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 莱芜区 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 20220921/- | Φ63×3.3-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金土地节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东金土地节水器材有限公司 | 20220920/- | Φ32×2.7-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20220915/- | 25×1.6-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东焕发节水灌溉技术开发有限公司 | 莱芜区 | 山东焕发节水灌溉技术开发有限公司 | 20220905/- | 32×1.8mm-0.1MPa | 欢发 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 20220511/- | 20×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 20220816/- | Φ25×1.8-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 20220628/- | 50×2.7-0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东润星节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东润星节水灌溉有限公司 | 20220820/- | 25×1.6-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金土地节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东金土地节水器材有限公司 | 20220924/- | Φ16×1.0-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 莱芜区 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 20220506/- | Φ32×2.3mm-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 20220809/- | 63×3.2-0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 20220510/- | 32×2.0-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20220901/- | 16×1.0-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 莱芜区 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 20220921/- | Φ32×2.0-0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 20220901/- | Φ25×1.8mm-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市华盛塑料制品有限公司 | 莱芜区 | 济南市华盛塑料制品有限公司 | 20220415/- | Φ25×1.5mm 0.3MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 20220712/- | Φ20×2.0-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市华盛塑料制品有限公司 | 莱芜区 | 济南市华盛塑料制品有限公司 | 20220810/- | Φ32×2.0mm 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东华维节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东华维节水灌溉有限公司 | 20220826/- | Φ32×2.0-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东华维节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东华维节水灌溉有限公司 | 20220821/- | Φ20×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 20220910/- | Φ16×0.8mm-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 20220910/- | 32×1.8-0.03MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 20220907/- | 25×1.5-0.03MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜源丰节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜源丰节水灌溉器材有限公司 | 20220728/- | 25×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东焕发节水灌溉技术开发有限公司 | 莱芜区 | 山东焕发节水灌溉技术开发有限公司 | 20220830/- | 20×1.2mm-0.1MPa | 欢发 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 20220515/- | Φ32×3.0mm 1.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 20220518/- | Φ25×2.3mm 1.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东正源塑胶有限公司 | 钢城区 | 山东正源塑胶有限公司 | 20211215/- | PE100 Φ90×5.4mm PN1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 莱芜区 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 20220804/- | PE100 Φ25×2.3mm-1.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 20220518/- | PE80 Φ75×3.6mm 0.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 20220729/- | PE80 Φ63×3.8mm 0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 20220825/- | PE100 Φ125 0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 20220825/- | Φ75 0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 莱芜区 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 20220918/- | PE100 DN20 PN1.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 莱芜区 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 20210822/- | PE100 DN32 PN1.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PE100级给水管材 | 生产领域 | 山东丰田节水器材股份有限公司 | 莱芜区 | 山东丰田节水器材股份有限公司 | 20220630/- | Φ90mm 0.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PE100给水管材 | 生产领域 | 山东丰田节水器材股份有限公司 | 莱芜区 | 山东丰田节水器材股份有限公司 | 20220116/- | Φ32mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 钢城区 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 20220729/- | PE100 dn75×4.5mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 钢城区 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 20211024/- | DN40×2.4mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东正源塑胶有限公司 | 钢城区 | 山东正源塑胶有限公司 | 20211112/- | PE100 Φ75×4.5mm PN1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |