附件1

2022年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC-U建筑排水用管材 | 流通领域 | 济南市长清区亨利通灯具水暖行 | 长清区 | 山东传增管业有限公司 | 20220507/- | Φ50×2.0 | / | 不合格 | 壁厚、密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 流通领域 | 济南市长清区锐通建材商行 | 长清区 | 山西中德管业有限公司 | 20220605/- | dn50×en2.0mm | / | 不合格 | 壁厚、密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 优质排水管材pvc-u | 流通领域 | 平阴县孔村镇建华门市部 | 平阴县 | 东平县东泰塑业有限公司 | 20211015/- | 50×2.0 | / | 不合格 | 壁厚、密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U排水用管 | 流通领域 | 济南市长清区如意五金管件商行 | 长清区 | 临沂市康铭塑业有限公司 | 20220505/- | Φ50×2.0 | / | 不合格 | 壁厚、密度、拉伸屈服强度 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 济南昊宇塑业有限公司 | 济阳区 | 济南昊宇塑业有限公司 | 20220612/- | 75×2.2 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 济南昊宇塑业有限公司 | 济阳区 | 济南昊宇塑业有限公司 | 20220610/- | 50×2.0 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | (PVC-U)排水管 | 生产领域 | 济南玫通塑业有限公司 | 平阴县 | 济南玫通塑业有限公司 | 20220516/- | Φ50×1.8mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | (PVC-U)排水管 | 生产领域 | 济南玫通塑业有限公司 | 平阴县 | 济南玫通塑业有限公司 | 20220607/- | Φ75×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 钢城区 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 230220507/- | dn75 ×3.6- 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 山东银塑管业有限公司 | 莱芜区 | 山东银塑管业有限公司 | 20210420/- | Φ50×0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U优质排水管 | 生产领域 | 济南金耐特塑料制品有限公司 | 高新区 | 济南金耐特塑料制品有限公司 | 20220617/- | 50mm×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U排水管材 | 生产领域 | 济南贸通塑胶有限公司 | 济阳区 | 济南贸通塑胶有限公司 | 20220510/- | Φ110×3.2mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U排水管材 | 生产领域 | 济南贸通塑胶有限公司 | 济阳区 | 济南贸通塑胶有限公司 | 20220520/- | Φ50×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 济南亿元塑业有限公司 | 平阴县 | 济南亿元塑业有限公司 | 20220416/- | 75×2.3 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产领域 | 济南亿元塑业有限公司 | 平阴县 | 济南亿元塑业有限公司 | 20220415/- | 50×2.0 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U建筑用排水管材 | 流通领域 | 平阴县双玉管业销售部 | 平阴县 | 山东帅德塑业科技有限公司 | 20220520/- | Φ50×2.0×4000mm | 互联 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U建筑用排水管材 | 流通领域 | 平阴县双玉管业销售部 | 平阴县 | 江阴市广吉塑管厂 | 20220601/- | Φ75×2.3-4000mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 排水管 | 流通领域 | 济南市长清区瑞祥建材经营部 | 长清区 | 河北康辉塑胶制品有限公司 | 20220428/- | PVC-U 50×2.0 | 康辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U排水管 | 流通领域 | 济南市长清区通利建材商店 | 长清区 | 山东联塑科技实业有限公司 | 20210613/- | dn50×en2.0mm | 联塑 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | PVC-U优质排水管 | 流通领域 | 济南万通机电有限公司 | 平阴县 | 济南玫通塑业有限公司 | 20220520/- | Φ50×2.0 | 玫通 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |