附件1

2021年聚乙烯（PE）管材质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE给水管 | 生产 | 莱芜源丰节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210710 | DN90×5.4mm 1.0MPa | / | 不合格 | 壁厚 | 济南市产品质量检验院 |
| 2 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | / | 20210625 | ∅25PE管 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 3 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210315 | PE∅50×2.8mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 4 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 莱芜区 | / | 20210315 | ∅90×4.3mm×0.8MPa | 金雨达 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 5 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210401 | ∅63×3.5 0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 6 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210829 | ∅90×3.5mm 0.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 7 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210320 | ∅75×3.8-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 8 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东银塑管业有限公司 | 莱芜区 | / | 20210907 | ∅63×0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 9 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | / | 20210725 | PE ∅90×5.4mm 1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 10 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | / | 20210611 | ∅110 PE管材 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 11 | PE100给水管材 | 生产 | 山东时雨塑胶工业有限公司 | 钢城区 | / | 202106 | 20×2.3×1.6MPa | 今时雨 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 12 | PE100给水管材 | 生产 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 莱芜区 | / | 20211008 | 40×3.0×1.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 13 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | / | 20210925 | PE100 90×3.5 0.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 14 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 莱芜区 | / | 20210712 | PE100 DN75 PN1.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 15 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 莱芜区 | / | 20210824 | PN110×5.2 0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 16 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 莱芜沃野千里节水设备有限公司 | 莱芜区 | / | 20210804 | PE100 SDR17 50mm×3.0mm PN1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 17 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | / | 20210806 | PE100 dn63 PN1.0MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 18 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东海丽管道科技有限公司 | 平阴县 | / | 20210620 | PE100 dn110×en6.6 PN1.0MPa | 海丽牌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 19 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东正源塑胶有限公司 | 钢城区 | / | 20201207 | ∅75 1.0MPa | 鲁中正元 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 20 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | / | 20211011 | ∅63×3.3 0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |