附件1

2022年聚乙烯（PE）管材产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东绿佳源节水灌溉设备有限公司 | 20220606/- | φ20×1.3-0.04MPa | / | 不合格 | 密度、氧化诱导时间 | 济南市产品质量检验院 |
| 2 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东长江节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东长江节水灌溉科技有限公司 | 20211210/- | φ75×3.5-0.3MPa | 长江元 | 不合格 | 氧化诱导时间 | 济南市产品质量检验院 |
| 3 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东蓝润节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东蓝润节水灌溉设备有限公司 | 202003/- | φ25×2.0-0.4MPa | / | 不合格 | 规格尺寸-壁厚 | 济南市产品质量检验院 |
| 4 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东汶源节水灌溉设备有限公司 | 20220306/- | φ20×1.5mm PN0.4 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 5 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金土地节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东金土地节水器材有限公司 | 20220610/- | φ32×1.8-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 6 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 莱芜区 | 山东金雨达塑胶有限公司 | 20220318/- | 20×1.3-0.4MPa | 金雨达 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 7 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市瑞源节水灌溉器材有限公司 | 20220602/- | φ25×1.8-0.04 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 8 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 莱芜区 | 山东沐雨滴灌技术有限公司 | 20220605/- | φ110×5.3-0.8 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 9 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 山东昊雨永丰节水器材有限公司 | 20220603/- | φ16PE管材 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 10 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 莱芜区 | 山东强圣恒运塑料科技有限公司 | 20210926/- | φ32×2.3-0.04 | 强圣牌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 11 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东莱芜绿之源节水灌溉设备有限公司 | 20220425/- | dn75 0.8MPa PE100 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 12 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 莱芜区 | 山东海河塑胶工业有限公司 | 20220515/- | 32×3.0×1.6MPa | 海河 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 13 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜绿野节水灌溉器材有限公司 | 20220510/- | φ16×1.2-0.6MPa | 绿野丰华 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 14 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 莱芜区 | 山东苗旺节水灌溉设备有限公司 | 20220607/- | φ20PE管材 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 15 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东盈塑节水灌溉科技有限公司 | 20220519/- | φ25×1.8mm PN0.25MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 16 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东力建节水灌溉科技有限公司 | 20220818/- | φ25×1.5mm 0.15MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 17 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东田源节水灌溉科技有限公司 | 20220625/- | φ20×1.3-0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 18 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 山东金信节水灌溉有限公司 | 20220811/- | φ75×4.5-0.8MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 19 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 莱芜区 | 山东禾润节水灌溉科技有限公司 | 202200720/- | φ25×1.6-0.3MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 20 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海丽管道科技有限公司 | 平阴县 | 山东海丽管道科技有限公司 | 20210720/- | PE100 dn32×en3.0 PN1.6MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 21 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东正源塑胶有限公司 | 钢城区 | 山东正源塑胶有限公司 | 20220806/- | φ90×5.4-1.0MPa PE100 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 22 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市鲁鹰节水器材有限公司 | 20220612/- | φ25×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 23 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜源丰节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜源丰节水灌溉器材有限公司 | 202200605/- | φ20×1.2-0.2MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 24 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 济南市莱芜亿通节水灌溉器材有限公司 | 20220410/- | φ25×1.8-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 25 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜沐禾节水灌溉器材有限公司 | 20220709/- | φ20×1.4-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 26 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市福田塑业有限公司 | 20220808/- | φ25×1.8-0.4MPa | 千里 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 27 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 莱芜区 | 莱芜市一品节水灌溉有限公司 | 20220628/- | φ25×1.4 0.3MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 28 | 聚乙烯（PE）管材 | 生产领域 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 莱芜区 | 山东海鸿塑胶科技有限公司 | 20220716/- | φ32×1.5-0.4MPa | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |