附件1

2022年电线电缆产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力电缆 | 流通领域 | 山东金久通电工器材有限公司 | 天桥区 | 山东鲁东电缆有限公司 | 20220527 | WDZ-YJY 2×2.5 0.6/1kV | / | 不合格 | 护套老化前断裂伸长率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区翼达五金电缆经营部 | 天桥区 | 山东鲁洋电缆有限公司 | 2022.3 | YZ 3×4 300/500V | 鲁洋 | 不合格 | 绝缘标称厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 橡套软电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区奥佳电缆经销处 | 天桥区 | 泰通线缆有限公司 | 20211025 | 60245 IEC 53(YZ) 2×2.5 300/500V | 恒宇泰通 | 不合格 | 护套老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率项目 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区科杰线缆销售处 | 天桥区 | / | 无 | 60227 IEC 53(RVV) 2×2.5 300/500V | / | 不合格 | 导体电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区宏德利综合商店 | 天桥区 | 青岛滨海电线电缆有限公司 | 2022-02-20 | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 博晨 | 不合格 | 导体电阻 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区新合五金交电商店 | 起步区 | / | 2021.08 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区新合五金交电商店 | 天桥区 | 北京双盛永安线缆有限公司 | 2021-08-10 | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 导体电阻 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区新德南五金商店 | 天桥区 | 日山线缆有限公司 | 2021-10-27 | ZR-RVS 2×0.5 300/300V | 鑫通鸿川 | 不合格 | 导体电阻 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 天桥区昱坤综合商店 | 天桥区 | 哈尔滨市鑫泰线缆有限公司 | 2022.1.9 | YC 2×2.5mm² 450/750V | 铁狮 | 不合格 | 导体电阻、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 天桥区昱坤综合商店 | 天桥区 | 哈尔滨市鑫泰线缆有限公司 | 202201 | YC 3×2.5mm² 450/750V | 铁狮 | 不合格 | 导体电阻、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率 | 济南市产品质量检验院 |
|  | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区祥瑞电线电缆经销处 | 天桥区 | 阳谷鲁盛电缆有限公司 | 2022-03-12 | YZ 2×4 300/500V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 济南大红旗电线电缆制造有限公司 | 天桥区 | 济南大红旗电线电缆制造有限公司 | 2022.6.9 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75 300/500V | 显诚 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 济南联铭电子有限公司 | 槐荫区 | 济南联铭电子有限公司 | 20220613 | 60227 IEC 06(RV) 0.5mm² 300/500V | 联铭 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东寰宇线缆有限公司 | 章丘区 | 山东寰宇线缆有限公司 | 2022.6.13 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75 300/500V | 寰宇之星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东华凌电缆有限公司 | 章丘区 | 山东华凌电缆有限公司 | 20220404 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东鼎东电缆有限公司 | 商河县 | 山东鼎东电缆有限公司 | 2022-5-25 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 映辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 电力电缆 | 生产领域 | 山东中特电缆有限公司 | 济阳区 | 山东中特电缆有限公司 | 20220416 | YJV 3×25+1×16 0.6/1kV | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 电力电缆 | 生产领域 | 山东众晔电缆有限公司 | 济阳区 | 山东众晔电缆有限公司 | 2021.12.28 | YJV 4×35 0.6/1kV | 众晔 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 | 莱芜区 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 | 2022.4.10 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东正泰电缆有限公司 | 莱芜区 | 山东正泰电缆有限公司 | 20220216 | YJV 3×16 0.6/1kV | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 莱芜区 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 2022.2.7 | VV 3×10+1×6 0.6/1kV | 振泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 生产领域 | 山东富强特种线缆有限公司 | 莱芜区 | 山东富强特种线缆有限公司 | 20220213 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 鲁冠 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东正通电缆有限公司 | 莱芜区 | 山东正通电缆有限公司 | 2022.5.27 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 鑫瑞沣 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 生产领域 | 山东众泰电缆有限公司 | 莱芜区 | 山东众泰电缆有限公司 | 2022-02-17 | 60227 IEC 01(BV)4mm² 450/750V | 众泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东玥圣鑫电缆有限公司 | 莱芜区 | 山东玥圣鑫电缆有限公司 | 2022-05-17 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 玥圣鑫 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 生产领域 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | 莱芜区 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | 2022.5.18 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 山东佰斯特电工有限公司 | 历城区 | 山东天猫线缆有限公司 | 2021.03 | ZC-RV 6mm² 450/750V | 誉辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 山东佰斯特电工有限公司 | 历城区 | 山东天猫线缆有限公司 | 2021-06 | ZR-RV 1.5mm² 450/750V | 誉辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 交联聚烯烃绝缘电线 | 流通领域 | 山东万马神电气有限公司 | 历城区 | 浙江万马股份有限公司 | 2021.08.15 | WDZA-BYJ 2.5mm² 450/750V | 万马神 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东万马神电气有限公司 | 历城区 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 2020-09-21 | ZBN-BVR 2.5mm² 450/750V | 宝胜 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东铭羽电缆有限公司 | 历城区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2022.6.23 | 60227 IEC 01(BV) 10mm² 450/750V | 新辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东铭羽电缆有限公司 | 历城区 | 南洋电缆（天津）有限公司 | 2021.4.30 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | NAN | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东胜华电缆有限公司 | 历城区 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 2022.03 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 昊辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区百德电缆销售中心 | 天桥区 | 安徽百商百德电缆有限公司 | 2022.03.09 | ZR-RVVB 2×4mm² 300/500V | BSG 百商 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司山东分公司 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2021.7 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 国友线缆集团（济南）有限公司 | 莱芜区 | 国友线缆集团（济南）有限公司 | 2022.4.20 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 国友 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东鲁源线缆有限公司 | 莱芜区 | 山东鲁源线缆有限公司 | 2022.5.20 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 鲁赢 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东科杰线缆有限公司 | 莱芜区 | 山东科杰线缆有限公司 | 2022-06-17 | BVR 2.5mm² 450/750V | 科玉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |