附件1

2022年建筑用夹层玻璃产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 济南安达钢化玻璃有限公司 | 历城区 | 济南安达钢化玻璃有限公司 | 20220705 | 5mm+0.76mmPVB+5mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 莱芜区 | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 20220704 | 6mm+1.14mmPVB+6mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东耀华玻璃有限公司 | 历城区 | 山东耀华玻璃有限公司 | 20220603 | 5mm+1.52mmPVB+5mm | 山耀图形商标 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东奥特玻璃科技有限公司 | 莱芜区 | 山东奥特玻璃科技有限公司 | 20220628 | 5mm+0.76mmPVB+5mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑夹层钢化玻璃 | 生产领域 | 山东温声玻璃科技股份有限公司 | 济阳区 | 山东温声玻璃科技股份有限公司 | 20220817 | （5+0.76PVB+5）mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东耀华玻璃有限公司 | 历城区 | 山东耀华玻璃有限公司 | 20220822 | （6+1.14PVB+6）mm | 山耀图形商标 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东耀盛玻璃有限公司 | 历城区 | 山东耀盛玻璃有限公司 | 20220811 | （6+0.76PVB+6）mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 济南玉晶玻璃有限公司 | 天桥区 | 济南玉晶玻璃有限公司 | 20220811 | 6mm+1.14mmPVB+6mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
|  | 建筑钢化夹层玻璃 | 生产领域 | 山东远华节能新材料有限公司 | 历城区 | 山东远华节能新材料有限公司 | 20220812 | （5+1.14PVB+5）mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |